467MP Клеепереносящая лента

Техническая информация Ноябрь 2001

| Описание продукта | Жесткий акриловый адгезив типа A-30. Обеспечивает высокую конечную прочность в сочетании с отличной температурной стойкостью и стойкостью к растворителям. | Прочность соединения нарастает со временем. | Лента 467 – долговечный продукт широко используемый при изготовлении шильдиков и информационных табличек. |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства Не для спецификации | Тип адгезива | Жесткий акриловый | 3M тип : A-30 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина (ASTM D-3652) |  |  |
|  | Лента Защитный слой Всего | 50 мкм 100 мкм 150 мкм |  |
|  | Защитный слой | Бумага |  |
|  | Цвет ленты | Прозрачный |  |
|  | Срок хранения | 24 месяца с даты продажи 3М при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха |

| Характеристики Не для спецификации | Адгезия к стали ASTM D-3330 | 5.5 Н/10мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на сдвиг | Высокая |  |
|  | Температурные характеристики максимальная: (минуты/часы) максимальная (дни/недели) минимальная | 204 °C 149 °C -30 °C |  |
|  | Стойкость к растворителям | Отличная . При правильном нанесении на непроницаемые материалы адгезив противостоит воздействию через торцы мягких кислот и щелочей, масел, бензина, керосина, реактивного топлива, и многих других стандартных алифатических и ароматических растворителей. Однако, постоянное погружение не рекомендуется. |

| Характеристики (Продолжение)) Не для спецификации | Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Отличная. Не окисляется при выдержке на воздухе или под солнечным ультрафиолетом. |
| --- | --- | --- |
|  | Водостойкость | Отличная. Не наблюдается очевидных дефектов на соединении после после погружения на 100 часов при температуре 21°C |

| Дополнительная информация о продукте | 467MP имеет устойчивый к влажности защитный слой, препятствующий образованию вздутий и морщин от влаги. На защитном слое отпечатано Hi Perfomance No 467 | 50-ти микронный адгезив отлично подходит для соединения относительно гладких, тонких материалов и имеет низкие остаточные напряжения. | Если необходимо соединять грубые или толстые материалы, то лучше использовать адгезив толщиной 130 микрон. |
| --- | --- | --- | --- |

| Рекомендации по нанесению | 1. Прочность соединения зависит от величины площади контакта между адгезивом и поверхностью. Жесткий прижим увеличивает площадь контакта и таким образом улучшает прочность соединения. 2. Для получения качественного соединения соединяемые поверхности | должны быть чистыми сухими и однородными Типичный растворитель для очистки поверхности – смесь изопропилового спирта с водой.следуйте мерам предосторожности при работе с растворителями. 3. Идеальная температура нанесения 21°C - 38°C. | Нанесение ленты при температуре ниже +10°C не рекомендуется, так как адгезив становится слишком жестким для качественного нанесения. Однако будучи нанесенным в нормальных условиях лента имеет хорошую стойкость к низким температурам. |
| --- | --- | --- | --- |
| Применения | 467MP хорошо подходит для соединения самых разных материалов как то металлы, окрашенные поверхности, дерево, стекло и некоторые пластики. | Отличный адгезив для монтажа информационных табличек и декоративных элементов. |  |
| Спецификации | Эта лента соответствует спецификации MIL-P-19834, Amendment 1, Type 1. | 467МР – признана Американской газовой асоциацией и лабораторией по технике безопасности - организацией UL США |  |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.